Пленка фотолюминесцентная «ФП-24.1»

ОКП 224512

Общие сведения

Пленка предназначена для изготовления элементов фотолюминесцентных эвакуационных систем (по ГОСТ Р12.2.143-2009), которые применяются:

- в зданиях, в наземных и подземных сооружениях;

- на наземных, подземных, плавучих и воздушных транспортных средствах;

- на других объектах - в целях обеспечения эвакуации и информации о правилах поведения в условиях ограниченной видимости, полной темноты.

Пленка может применяться для изготовления наружной рекламы, декораций, иллюминации высотных зданий, мостов, градирен, дымовых труб, разметки автомобильных дорог, информационно-указательных щитов на автострадах, табличек с наименованиями улиц и номерами зданий и жилых домов, а также для изготовления спецодежды и спасательных плавсредств, елочных светящихся игрушек, сувенирной продукции.

Пленка не предназначена для изготовления детских игрушек, посуды, швейных и трикотажных изделий, контактирующих с кожей человека.

Фотометрические характеристики пленки

- яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения не менее 200 мкд/м2;

- яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения не менее 25 мкд/м2;

- длительность послесвечения не менее 1440 мин.

Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- продукция (пленка);

- инструкция по применению материала (допускается направлять с первой партией изделий заказа);

- товарно-сопроводительные документы на поставляемое количество пленки.

Пленка поставляется по размерным группам в соответствии с заявкой потребителя.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев внутри помещений со дня отгрузки потребителю.

Срок службы пленки – 60 месяцев внутри помещений со дня отгрузки потребителю.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛЕНКИ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ «ФП-24.1» ТУ 2245-001-09361225-12

Пленка «ФП-24.1» предназначена для изготовления элементов фотолюминесцентных эвакуационных систем (по ГОСТ Р12.2.143-2009), которые применяются:

- в зданиях, в наземных и подземных сооружениях;

- на наземных, подземных, плавучих и воздушных транспортных средствах;

- на других объектах - в целях обеспечения эвакуации и информации о правилах поведения в условиях ограниченной видимости, полной темноты.

Пленка может применяться для изготовления наружной рекламы, декораций, иллюминации высотных зданий, мостов, градирен, дымовых труб, разметки автомобильных дорог, информационно-указательных щитов на автострадах, табличек с наименованиями улиц и номерами зданий и жилых домов, а также для изготовления спецодежды и спасательных плавсредств, елочных светящихся игрушек, сувенирной продукции.

Изделия из пленки могут эксплуатироваться при температуре от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 98 %.

Внимание! Пленка не предназначена для изготовления детских игрушек, посуды, швейных и трикотажных изделий, контактирующих с кожей человека.

Резка пленки.

Пленка может быть разрезана вручную, не более одного листа за один раз. Стопки могут рубиться на гильотинных ножницах. При монтировании двух и более кусков встык необходимо позаботится о ровной линии отреза. Пленка позволяет производить компьютерный раскрой.

Нанесение изображений на пленку.

Изображение наносится методом сольвентной, экосольвентной, УФ, а также трафаретной печати.

Нанесение изделий из пленки.

Перед наклеиванием изделий из пленки убедитесь, что выбранная поверхность чистая, сухая, без следов жира, пыли и других загрязнений, которые могут препятствовать нормальному сцеплению. Не рекомендуется наклеивать плёнку на шероховатую поверхность, поверхность, покрытую водоэмульсионными и водно-дисперсионными красками, фактурную штукатурку, обои.

Не рекомендуется наклеивать плёнку на шероховатую поверхность, поверхность, покрытую водоэмульсионными и водно-дисперсионными красками, обои, фактурную штукатурку.

Очистка от загрязнения.

При работе с пленкой рекомендуется работать в х/б перчатках во избежание загрязнения пленки. Промывать пленку рекомендуется моющим водным раствором с применением мягкой губки. Не допускать сильного механического воздействия на рабочую поверхность пленки, так как это может привести к ее повреждению. 
Запрещается использовать для очистки пленки органические растворители (ацетон, Р646… Р650 и др.)!

Изготовитель гарантирует соответствие пленки требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок хранения - один год со дня отгрузки потребителю.

Срок службы пленки - 5 лет со дня отгрузки потребителю.

Срок службы пленки при напольном использовании зависит от ее эксплуатации!

В соответствии с Изменением №1 ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 для идентификации данной пленки на лицевой стороне имеется маркировка в виде сочетания букв и цифр: наименования - «ФП-24.1» и «200» - минимально допустимой яркости свечения в мкд/м2 через 10 минут.