Инструкция

по хранению, применению и эксплуатации знаков безопасности

- Хранение знаков безопасности.

Гарантийный срок хранения знаков безопасности составляет 1 год, в картонной таре (коробке), в помещении с (50-60)% относительной влажностью при температуре от + 20 до +25 °С. Необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей на знаки безопасности и доступ воздуха к клеящему слою. Значительные различия между условиями хранения и применения могут привести к растяжению или сжатию подложки, следствием чего может стать недостаточная плоскостность самоклеящегося материала знака  и изменение размеров вырезанных знаков.

2. Подготовка поверхности.

2.1. Перед наклеиванием знаков поверхность, на которую они будут наклеиваться, необходимо очистить от грязи, жира, воска, пыли, пятен, следов мела, туши, масляных карандашей и обезжирить уайт-спиритом(спиртом). Наклеивание производить только на гладкую(ровную) без шероховатостей, чистую(обезжиренную) и сухую поверхность. Остатки растворителя, оставшиеся на поверхности, вследствие недостаточно тщательной очистки или слишком свежей лакировки, ведут к образованию пузырьков газа между пленкой знака и основой. Использование других моющих средств, кроме спирта не рекомендуется, поскольку, при определенных обстоятельствах, они могут разъесть лаковый слой или снизить силу сцепления знака.

2.2. Перед началом эксплуатации(наклеивания) знак должен быть адаптирован к влажности и температуре помещения, где планируется использование материала. Идеальными считаются условия помещения, в котором при относительной влажности 50-60% температура составляет от +18 до +22°С. В течение первых 24 часов после приклеивания следует обращать внимание на то, чтобы температура не падала значительно ниже +10°С. Если это все-таки произойдет, рекомендуется провести дополнительную обработку феном с горячим воздухом.

3. Наклеивание знаков.

3.1. При демонтаже знака с подложки (защитной бумаги-основы) не допускается касаться клеящего слоя пальцами, чтобы не нарушить адгезионных свойств клея.

3.2. Знак выравнивается на основании, прижимается у одного угла, а затем при помощи войлочного ракеля(или ракелем обернутым в мягкую ткань) знак проглаживается перекрестными движениями

Знак наклеивается последовательно, не допускается появление воздушных полостей (пузырей) между поверхностью и знаком. Нежелательно длительное нахождение на  воздухе  открытого клеевого слоя после снятия знака с подложки. После отделения от подложки нужно сразу приклеивать знак.

3.3. Окончательная адгезия клеевого слоя знака к наклеиваемой поверхности наступает через 72 часа после наклеивания, поэтому в течение этого времени постарайтесь чтобы в помещении оставалась такая же температура, при которой знак будет в дальнейшем эксплуатироваться. В помещении срок службы знака почти не ограничен. Вне помещения срок службы 3-4 года.

4. Категорически запрещается.

4.1.  Клеить знак на неочищенную поверхность, поверхность с отслаивающимся (некрепким, старым) лакокрасочным покрытием (знак может отлететь вместе с краской), на шероховатую и выпуклую поверхности.

4.2. Демонтировать знак (в том числе отковыривать края, царапать, скоблить поверхность знака) и приклеивать повторно (клеевой слой загрязняется, частично или полностью отслаивается, нарушается контакт клея с наклеиваемой поверхностью, происходит деформация самого знака).

4.3. Нельзя чем-либо касаться клеевого слоя.

4.4  Применять для наклеивания  знака металлические, пластиковые, деревянные инструменты.

4.5. Использовать агрессивные жидкости ( ацетон, растворители, кислоты) для очистки поверхности знака.  Для очистки поверхности знака рекомендуется использовать только мягкую ветошь, смоченную в чистой  воде или в мыльном растворе.

С условиями по хранению, применению и эксплуатации знаков безопасности  Заказчик _________________________________________ознакомлен.

«____» ______________ 20___г.          _______________      _______________________________

(должность)

(подпись заказчика)

М.П.